MANUAL DE PROCESOS DE FABRICACIÓN

Taller de Joyería

Medallas  ·  Casting de Joyas (Oro)  ·  Cadenas

# Índice

Índice	2

1. Proceso de Medallas	3

Fase 1 — Preparación	3

Fase 2 — Fabricación	3

Fase 3 — Acabado	3

Fase 4 — Control de Calidad y Final	3

2. Proceso de Casting de Joyas (Oro)	5

Fase 1 — Diseño y Ceras	5

Fase 2 — Armado y Revestimiento	5

Fase 3 — Horneado y Casting	5

Fase 4 — Desmoldado y Final	5

3. Proceso de Cadenas	7

Etapas del proceso	7

Leyenda de símbolos	8

# 1. Proceso de Medallas

Proceso completo de producción de medallas, desde la recepción de la materia prima hasta el empaque final. Se organiza en cuatro fases: preparación, fabricación, acabado y control de calidad.

## Fase 1 — Preparación

1. Inicio. Se da inicio al proceso de producción de medallas.

2. Recepción de materia prima. Se recibe el metal (aleación) y se verifica su cantidad y calidad.

3. Fundición. El metal se funde a altas temperaturas para obtener el metal líquido.

4. Moldeado. El metal líquido se vierte en moldes para dar forma inicial a la medalla.

5. Cortado (máquina de corte). Las medallas se cortan con una máquina de corte con la forma deseada según el diseño.

◆ Decisión: ¿La medalla cumple con la forma y dimensiones?

No → No cumple con las especificaciones → Repetir a moldeado (se regresa al proceso de moldeado).

Sí → Cumple con las especificaciones → pasa a Revisión Dimensional.

▣ Revisión dimensional (control). Se verifica que las medidas, forma y dimensiones cumplan con las especificaciones técnicas.

## Fase 2 — Fabricación

6. Desbaste. Se eliminan rebabas e imperfecciones de la medalla para dejarla uniforme.

7. Recocido. Se calienta la medalla para eliminar tensiones internas y mejorar su trabajabilidad.

8. Ácido cítrico (100 g) — proceso químico. Se limpia la medalla en baño ácido (100 gramos) para eliminar óxidos e impurezas de la superficie.

9. Lavado. Se enjuaga la medalla con agua para eliminar residuos de ácido y se deja lista para el siguiente proceso.

10. Estampado. Se coloca el diseño principal de la medalla mediante el estampado en prensa.

11. Grabado. Se detallan los diseños, textos o imágenes con grabado para dar profundidad y definición.

12. Pulido. Se pule la superficie de la medalla para obtener brillo, suavidad y mejor apariencia.

▣ Revisión de acabado intermedio (control). Se revisa el acabado superficial entre procesos para asegurar calidad y continuidad.

## Fase 3 — Acabado

▣ Revisión de acabado final (control). Se revisa el acabado final (brillo, color y uniformidad) antes de pasar al control de calidad final.

## Fase 4 — Control de Calidad y Final

13. Baño de acabado. Se aplica baño (oro, plata, níquel, bronce, etc.) para dar color, protección y acabado final.

14. Esmaltado (si aplica). Se aplica esmalte de color en las áreas del diseño que lo requieran.

15. Secado. Se seca la medalla para fijar el acabado y el esmalte.

◆ Decisión: ¿El acabado cumple con el estándar?

No → No cumple con el estándar (se reprocesa el acabado).

Sí → Cumple con el estándar → pasa a control de calidad final.

16. Control de calidad y final. Se inspecciona la medalla completa verificando medidas, diseño, acabado y calidad general.

17. Empaque. Se empaquetan las medallas para su protección y presentación.

18. Fin. La medalla terminada está lista para entrega o almacenamiento.

# 2. Proceso de Casting de Joyas (Oro)

Proceso de fundición a la cera perdida (casting) para piezas de oro. Se organiza en cuatro fases: diseño y ceras, armado y revestimiento, horneado y casting, y desmoldado y final.

## Fase 1 — Diseño y Ceras

1. Diseño (3D / manual). El modelo se diseña en 3D o de forma manual y se revisa el proceso de producción.

2. Vulcanizado del molde. Se realiza el molde de caucho con las especificaciones requeridas para el proceso.

3. Inyección de cera. La cera se inyecta a una temperatura adecuada para obtener una pieza perfecta.

4. Limpieza y retoque de ceras. Se eliminan imperfecciones y se retocan las ceras.

◆ Decisión: Compuerta 1 — ¿La cera está perfecta?

No → No cumple con las especificaciones → Repetir a moldeado (retorno a inyección de cera).

Sí → Cumple con las especificaciones → pasa a la Fase 2.

## Fase 2 — Armado y Revestimiento

5. Montaje del árbol (“arbolito”). Se monta la cera en el árbol y se revisa la correcta colocación.

▣ Registro peso cera (control). Se registra el peso de la cera montada (control auxiliar).

6. Envestido (en cilindro). Se coloca la pieza en un cilindro y se llena con revestimiento refractario.

7. Mezcla y vaciado del revestimiento. Se mezcla el revestimiento con agua según la proporción indicada y se vacía en el cilindro.

8. Cámara de vacío (desgasificado). Se coloca el cilindro en la cámara de vacío para eliminar burbujas de aire y mejorar el llenado.

▣ Revisión del revestimiento (control). Se verifica que el revestimiento esté bien fraguado, sin grietas y con las condiciones adecuadas antes de la fundición.

9. Fundición liga / oro — proceso térmico. Se calienta el metal en el horno de inducción hasta su fundición.

10. Inyección de oro (casting). Se inyecta el oro fundido al vacío para llenar el molde por completo.

## Fase 3 — Horneado y Casting

▣ Revisión post fundición (control). Se verifica que las piezas se hayan llenado correctamente, sin porosidad y con buena calidad.

▣ Revisión grabado (control). Se revisa que el grabado esté completo, legible y sin defectos.

◆ Decisión: ¿La revisión post fundición es conforme?

No → Lote rechazado: si no cumple con los parámetros se descarta.

Sí → Cumple → continúa a la Fase 4.

## Fase 4 — Desmoldado y Final

11. Choque térmico y desmoldado — proceso térmico. Se aplica choque térmico y se desmolda el cilindro con las piezas.

12. Limpieza química (decapado) — proceso químico. Se utilizan soluciones con ácido cítrico (1100 gramos) para eliminar óxidos y residuos.

◆ Decisión: Corte de tronco — ¿Casting exitoso? (Control de calidad de metal)

No → No cumple con el estándar.

Sí → Cumple con el estándar → continúa el acabado.

Nota: En este punto se realiza el Registro de mermas / tronco recuperable.

13. Pulido en cáscara de nuez. Se introducen las piezas en tambor con cáscara de nuez para desbastar y pulir.

14. Acabado final y empaque. Se realiza el pulido manual y abrillantado final, y se empacan las piezas para entrega.

15. Fin (oro bruto / listón). La pieza está lista para entrega o almacenamiento.

# 3. Proceso de Cadenas

Proceso de producción de cadenas, desde la fundición de la materia prima hasta el control de calidad final. Incluye varios puntos de control (revisado de suelda, revisado de tejido y control de calidad) con reprocesos asociados.

## Etapas del proceso

1. Inicio. Se da inicio al proceso de producción de cadenas.

2. Fundición. Se funde la materia prima (metal) a altas temperaturas para obtener el metal líquido.

3. Laminado de hilo. El metal fundido se lamina para obtener hilos con el grosor requerido.

◆ Decisión: ¿El hilo cumple con el grosor requerido?

No → El hilo no cumple con el grosor → Repetir a fundición (el material regresa a fundición para reprocesarse).

Sí → El hilo cumple con el grosor → pasa a recocido.

4. Recocido. Se calienta el hilo para ablandarlo y mejorar su ductilidad.

5. Amoniaco gas — proceso químico. El hilo pasa por exposición a gas amoniaco (NH₃) para limpiar su superficie, eliminar óxidos e impurezas y preparar el metal. Mejora el brillo, la adhesión y la calidad del acabado.

6. Tejido. El hilo se entrelaza para formar la estructura de la cadena.

▣ Revisado tejido (control). Se verifica la calidad del tejido.

7. Soldado. Se unen los eslabones mediante soldadura para dar continuidad a la cadena.

▣ Revisado suelda (control). Se verifica la calidad de la soldadura.

◆ Decisión: ¿La soldadura cumple con el estándar?

No → La soldadura no cumple con el estándar (se reprocesa).

Sí → La soldadura cumple con el estándar → continúa a bruñido.

8. Bruñido. Se pule la cadena para mejorar su acabado, brillo y suavidad.

9. Planchado. Se aplana y alisa la cadena para uniformar su superficie.

10. Diamantado. Se realizan cortes con punta de diamante para dar brillo y diseño a la cadena.

◆ Decisión: ¿Cumple con el brillo o diseño requerido?

No → No cumple con el brillo o diseño requerido (se reprocesa).

Sí → Cumple con el brillo o diseño → continúa a cortado.

11. Cortado. Se corta la cadena en las medidas y longitudes solicitadas.

12. Placas y broches. Se colocan placas, broches y accesorios según el diseño correspondiente.

▣ Control de calidad (control). Inspección final de calidad del producto terminado.

13. Fin. La cadena terminada pasa el control de calidad y el proceso finaliza.

# Leyenda de símbolos

Convención usada en los pasos de este documento, alineada con los diagramas de flujo originales.

• Inicio / Fin: Punto de arranque o cierre del proceso.

• Proceso (paso numerado): Etapa operativa estándar de fabricación.

• Decisión ◆: Punto de bifurcación: según el resultado se continúa o se reprocesa.

• Control / Revisión ▣: Verificación de calidad o registro entre etapas.

• Proceso químico: Etapa con reactivos químicos (baño ácido, decapado, amoniaco).

• Proceso térmico: Etapa con aplicación de calor (fundición, choque térmico).